Bauphysikalische Angaben der Bauteile und Baustoffe:

| Bauteil | Baustoff | Dicke mm | Breite mm | H-je mm | Höhe mm | V-je mm | ρ kg/m³ | λ W/mK | sd m | μ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innenputz | Kalkzementputz/Kalkzementmörtel | 10 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 15 |
| Ziegelmauerwerk 1 | Wienerberger Porotherm | 350 |  |  |  |  |  | 0,328 |  | 10 |
| Ziegelmauerwerk 2 und 3 | Wienerberger Porotherm | 250 |  |  |  |  |  | 0,328 |  | 10 |
| Außenputz | Kalkzementputz/Kalkzementmörtel | 10 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 15 |
| Dampfbremse | Airstop | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,3 | 18 | 72000 |
| Z-Steher Trägerpfosten | Fichtenholz, 50 x 40 mm | 40 | 50 | 625 |  |  |  | 0,13 |  | 50 |
| Z-Steher Trägerebene | OSP4 KRONO 18 mm | 300 | 18 | 625 |  |  |  | 0,13 |  | 250 |
| Wärmedämmung | Zellulosedämmung/Zellulosefaserplatten | 300 |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 2 |
| Holzfaserplatte | Pavatex Diffutherm N+F | 60 |  |  |  |  |  | 0,043 |  | 5 |
| Fassadenputz | Außenputz/YTONG Aussenputz Typ D | 10 |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 10 |
| UPSI-Steher Trägerpfosten | Fichtenholz 40x 40 mm | 40 | 40 | 625 |  |  |  | 0,13 |  | 50 |
| UPSI-Steher Abstandspfosten | Fichtenholz 20x60x300 mm | 300 | 20 | 625 | 60 | 400 |  | 0,13 |  | 50 |
| DWD-Platte | mitteldichte Faserplatte (15 oder 20mm) | 20 |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,16 | 8 |
| Windpapier | Stamisol Fassadenbahn | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,09 | 346 |
| Konterlattung | Lärche, 50x25 mm | 25 | 50 |  |  |  |  | 0,13 |  | 50 |
| Fassadenlattung | Lärche, Rhombusschalung (68x27 mm) | 27 |  |  | 65 | 100 |  | 0,13 |  | 50 |
| Fassadenplatte | Maxplatte Exterior Kern Braun | 8 |  |  |  |  | 1400 | 0,18 |  | 50 |

Wand 1 Bestand (350mm Mauerwerk):

U 	= 0,7236

L2D (625x1000mm)	= 0,452219 W/mK

- Umittel 	= 0,723550 W/m²K

- Ψ 		= 0,000000 W/mK

T* (20°C/-13°C)	= 14,21 °C

- fRsi 	= 0,82

Wand 1 Saniert (Ausschnitt 1m Hoch mit einem Steher mittig):  Wand1.antherm

Ugedämmt=0,0969 W/m²K

L2D (625x1000mm)	= 0,064280 W/mK

- Umittel 	= 0,102848 W/m²K

- Ψ 		= 0,003705 W/mK

T* (20°C/-13°C)	= 19,15 °C

- fRsi 	= 0,97

Diffusionstrocken (p>psat)

Wand 2/3 Bestand (250mm Mauerwerk):

U 	= 0,9283

L3D (625x1000mm)	= 0,580211 W/mK

- Umittel 	= 0,928338 W/m²K

- χ 		= 0,000000 W/mK

T* (20°C/-13°C)	= 12,34 °C

- fRsi 	= 0,77

Wand 2/3 Saniert (Ausschnitt 0.4m Hoch mit einem Steher mittig): Wand2/3_3ds.antherm

Ugedämmt=0,1136 W/m²K

L3D (625x400mm)	= 0,029110 W/K

- Umittel 	= 0,11644 W/m²K

- χ 		= 0,00071 W/K

T* (20°C/-13°C)	= 19,03 °C

- gRsi 	= 0,97

Diffusionstrocken (p>psat)